ОАО «Завод полиэтиленовых труб»

356805, Ставропольский край, г.Буденновск, ул.Р.Люксембург,14

Тел./факс (86559) 2-24-22,  2-28-55,  тел.3-25-03. E-mail oao-zpt@mail.ru   www.oao-zpt.stavropol.ru

| ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 80 ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОСТ 18599-2001 |
| --- |
|  | SDR-33 Р=4 Атм | SDR-26 Р=5 Атм | SDR-21 Р=6,3Атм | SDR-17,6 Р=7,5 Атм | SDR-17 Р=8 Атм | SDR-13.6 P=10 Атм | SDR-11 Р=12,5Атм | SDR-9 Р=16 Атм |
| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 |
| 25 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,8 |
| 32 | - | - | - | - | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| 40 | - | - | - | - | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 |
| 50 | - | 2,0 | 2,4 | - | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
| 63 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
| 75 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
| 90 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
| 110 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
| 125 | 3,9 | 4,8 | 6,0 | 7,1 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 |
| 140 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,0 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
| 160 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,1 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
| 180 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,2 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
| 200 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,4 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
| 225 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | 12,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
| 250 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,2 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
| 280 | 8,6 | 10,7 | 13,4 | 15,9 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 |
| 315 | 9,7 | 12,1 | 15,0 | 17,9 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |
| 400 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 22,7 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 |
| 450 | 13,8 | 17,2 | 21,5 | 25,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 |
| 500 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | 28,3 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 |
| 630 | 19,3 | 24,1 | 30,0 | 35,7 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | - |
| 710 | 21,8 | 27,2 | 33,9 | 40,2 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | - |
| 800 | 24,5 | 30,6 | 38,1 | 45,3 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | - |

| ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОСТ 18599-2001 |
| --- |
|  | SDR-26 Р= 6,3 Атм | SDR-21 Р= 8Атм | SDR-17 Р=10 Атм | SDR-13.6 P= 12,5 Атм | SDR-11 Р= 16 Атм | SDR-9 Р= 20 Атм |
| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм |
| 20 | - | - | - | - | - | 2,3 |
| 25 | - | - | - | - | - | 2,8 |
| 32 | - | - | - | - | 3,0 | 3,6 |
| 40 | - | - | - | 3,0 | 3,7 | 4,5 |
| 50 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
| 63 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
| 75 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
| 90 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
| 110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
| 125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 |
| 140 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
| 160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
| 180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
| 200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
| 225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
| 250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
| 280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 |
| 315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |
| 400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 |
| 450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 |
| 500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 |
| 630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | - |
| 710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | - |
| 800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | - |

ОАО «Завод полиэтиленовых труб»

356805, Ставропольский край, г.Буденновск, ул.Р.Люксембург,14

Тел./факс (86559) 2-24-22,  2-28-55,  тел.3-25-03. E-mail oao-zpt@mail.ru   www.oao-zpt.stavropol.ru

| ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 80 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ГОСТ Р 50838--95 |
| --- |
|  | SDR-17,6 | SDR-17 | SDR-13,6 | SDR-11 | SDR-9 |
| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм |
| 20 | - | - | - | 2,3 | 3,0 |
| 25 | - | - | - | 2,3 | 3,0 |
| 32 | - | - | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| 40 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 |
| 50 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
| 63 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
| 75 | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
| 90 | 5,2 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
| 110 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
| 140 | 8,0 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
| 160 | 9,1 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
| 180 | 10,3 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
| 225 | 12,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
| 250 | 14,2 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
| 315 | 17,9 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |

| ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ГОСТ Р 50838--95 |
| --- |
|  | SDR-17,6 | SDR-17 | SDR-13,6 | SDR-11 | SDR-9 |
| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм |
| 20 | - | - | - | 2,3 | 3,0 |
| 25 | - | - | - | 2,3 | 3,0 |
| 32 | - | - | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| 40 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 |
| 50 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
| 63 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
| 75 | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
| 90 | 5,2 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
| 110 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
| 140 | 8,0 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
| 160 | 9,1 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
| 180 | 10,3 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
| 225 | 12,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
| 250 | 14,2 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
| 315 | 17,9 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |

ОАО «Завод полиэтиленовых труб»

356805, Ставропольский край, г.Буденновск, ул.Р.Люксембург,14

Тел./факс (86559) 2-24-22,  2-28-55,  тел.3-25-03. E-mail: oao-zpt@mail.ru ,  www.oao-zpt.stavropol.ru

Трубы технические из полиэтилена.

| Трубы канализационные по ТУ 4926-007-02813931-2007. |
| --- |
|  | Трубы среднелёгкие канализационные | Трубы лёгкие канализационные |
| Диаметр наружн., мм | Вес 1 п/м, кг. | Толщина стенки, мм. | Вес 1 п/м, кг. | Толщина стенки, мм. |
| 50 слк | 0,32 | 2,0 | - | - |
| 63 слк | 0,503 | 2,5 | 0,41 | 2,0 |
| 75 слк | 0,688 | 2,9 | 0,56 | 2,3 |
| 90 слк | 0,996 | 3,5 | 0,81 | 2,8 |
| 110 слк | 1,59 | 4,5 | 1,19 | 3,4 |
| 125 слк | 1,89 | 4,8 | 1,58 | 3,9 |
| 140 слк | 2,38 | 5,4 | 1,91 | 4,3 |
| 160 слк | 3,12 | 6,2 | 2,49 | 4,9 |
| 180 слк | 3,9 | 6,9 | 3,14 | 5,5 |
| 200 слк | 4,83 | 7,7 | 3,93 | 6,2 |
| 225 слк | 6,06 | 8,6 | 4,95 | 6,9 |
| 250 слк | 7,53 | 9,6 | 6,09 | 7,7 |
| 280 слк | 9,43 | 10,7 | 7,66 | 8,6 |
| 315 слк | 12,36 | 12,1 | 9,71 | 9,7 |
| 400 слк | 19,16 | 15,3 | 15,62 | 12,3 |
| 450 слк | 24,25 | 17,2 | 19,69 | 9,7 |
| 500 слк | 29,92 | 19,1 | 24,23 | 12,3 |
| 630 слк | 47,61 | 24,1 | 38,48 | 12,3 |
| 800 слк |  |  |  |  |
|  | Трубы средние канализационные |  |  |
| 50 слк | 0,448 | 2,9 |  |  |
|  | Трубы – оболочки по ГОСТ 30732 – 2006 |
| Диаметр наружн., мм | Вес 1 п/м, кг. | Толщина стенки, мм. |
| 125 | 1,02 | 2,5 |
| 140 | 1,35 | 3 |
| 160 | 1,55 | 3 |
| 180 | 1,74 | 3 |
| 200 | 2,06 | 3,2 |
| 225 | 2,55 | 3,5 |
| 250 | 3,17 | 3,9 |
| 280 | 3.98 | 4,4 |
| 315 | 4,94 | 4,9 |
| 400 | 8,0 | 6,3 |
| 450 | 10,2 | 7 |
| 500 | 12,4 | 7,8 |
| 630 | 19,6 | 9,8 |
|  | Трубы дренажные гофрированные из полиэтилена по ТУ 33-1018312-06 для систем закрытого горизонтального дренажа |
| 125 Тип III | 0,85 |  |
| Диаметр внутр., мм |  |  |
| 121,8 |  | 1,6 |

1)  Трубы канализационные изготавливаются в отрезках 5 -12 м.

2) Трубы-оболочки  выпускаются в отрезках, длиной, согласованной с заказчиком

ОАО «Завод полиэтиленовых труб»

| Фасонные соединительные части для водопровода из полиэтилена ПЭ-80 |
| --- |
| Наименование | Наименование | Наименование |
| SDR-9 | SDR-11 | SDR-17 |
| Втулка 50 | Отвод 135 0 250 | Втулка 630 |
| Втулка 63 | Отвод 135 0 280 | Тройник равнопрох. 50 |
| Втулка 75 | Отвод 135 0 315 | Тройник равнопрох. 63 |
| Втулка 90 | Отвод 135 0 400 | Тройник равнопрох. 75 |
| Втулка 110 | Крестовина 50 | Тройник равнопрох. 90 |
| Втулка 160 | Крестовина 110 | Тройник равнопрох. 110 |
| SDR-11 | Нерав. тройник 63х32 | Тройник равнопрох. 140 |
| Втулка 32 | Нерав. тройник 110х32 | Тройник равнопрох. 160 |
| Втулка 40 | Нерав. тройник 110х50 | Тройник равнопрох. 180 |
| Втулка 50 | Нерав. тройник 110х63 | Тройник равнопрох. 200 |
| Втулка 63 | Нерав. тройник 160х50 | Тройник равнопрох. 225 |
| Втулка 75 | Нерав. тройник 160х110 | Тройник равнопрох. 250 |
| Втулка 90 | Нерав. тройник 225х63 | Тройник равнопрох. 280 |
| Втулка 110 | Нерав. тройник 225х110 | Тройник равнопрох. 315 |
| Втулка 125 | Нерав. тройник 315х110 | Тройник равнопрох. 400 |
| Втулка 140 | Нерав. тройник 315х160 | Отвод 90 0 50 |
| Втулка 160 | SDR-13.6 | Отвод 90 0 63 |
| Втулка 180 | Втулка 250 | Отвод 90 0 75 |
| Втулка 200 | Втулка 315 | Отвод 90 0 90 |
| Втулка 225 | Втулка 400 | Отвод 90 0 110 |
| Втулка 250 | Втулка 630 | Отвод 90 0 140 |
| Втулка 280 | Тройник равнопрох. 50 | Отвод 90 0 160 |
| Втулка 315 | Тройник равнопрох. 63 | Отвод 90 0 180 |
| Втулка 400 | Тройник равнопрох. 75 | Отвод 90 0 200 |
| Втулка 450 | Тройник равнопрох. 90 | Отвод 90 0 225 |
| Тройник равнопрох. 50 | Тройник равнопрох. 110 | Отвод 90 0 250 |
| Тройник равнопрох. 63 | Тройник равнопрох. 140 | Отвод 90 0 280 |
| Тройник равнопрох. 75 | Тройник равнопрох. 160 | Отвод 90 0 315 |
| Тройник равнопрох. 90 | Тройник равнопрох. 180 | Отвод 90 0 400 |
| Тройник равнопрох. 110 | Тройник равнопрох. 200 | Отвод 135 0 50 |
| Тройник равнопрох. 140 | Тройник равнопрох. 225 | Отвод 135 0 63 |
| Тройник равнопрох. 160 | Тройник равнопрох. 250 | Отвод 135 0 75 |
| Тройник равнопрох. 180 | Тройник равнопрох. 280 | Отвод 135 0 90 |
| Тройник равнопрох. 200 | Тройник равнопрох. 315 | Отвод 135 0 110 |
| Тройник равнопрох. 225 | Тройник равнопрох. 400 | Отвод 135 0 140 |
| Тройник равнопрох. 250 | Отвод 90 0 50 | Отвод 135 0 160 |
| Тройник равнопрох. 280 | Отвод 90 0 63 | Отвод 135 0 180 |
| Тройник равнопрох. 315 | Отвод 90 0 75 | Отвод 135 0 200 |
| Тройник равнопрох. 400 | Отвод 90 0 90 | Отвод 135 0 225 |
| Отвод 90 0 50 | Отвод 90 0 110 | Отвод 135 0 250 |
| Отвод 90 0 63 | Отвод 90 0 140 | Отвод 135 0 280 |
| Отвод 90 0 75 | Отвод 90 0 160 | Отвод 135 0 315 |
| Отвод 90 0 90 | Отвод 90 0 180 | Отвод 135 0 400 |
| Отвод 90 0 110 | Отвод 90 0 200 |  |
| Отвод 90 0 140 | Отвод 90 0 225 |  |
| Отвод 90 0 160 | Отвод 90 0 250 |  |
| Отвод 90 0 180 | Отвод 90 0 280 |  |
| Отвод 90 0 200 | Отвод 90 0 315 |  |
| Отвод 90 0 225 | Отвод 90 0 400 |  |
| Отвод 90 0 250 | Отвод 135 0 50 |  |
| Отвод 90 0 280 | Отвод 135 0 63 |  |
| Отвод 90 0 315 | Отвод 135 0 75 |  |
| Отвод 90 0 400 | Отвод 135 0 90 |  |
| Отвод 135 0 50 | Отвод 135 0 110 |  |
| Отвод 135 0 63 | Отвод 135 0 140 |  |
| Отвод 135 0 75 | Отвод 135 0 160 |  |
| Отвод 135 0 90 | Отвод 135 0 180 |  |
| Отвод 135 0 110 | Отвод 135 0 200 |  |
| Отвод 135 0 140 | Отвод 135 0 225 |  |
| Отвод 135 0 160 | Отвод 135 0 250 |  |
| Отвод 135 0 180 | Отвод 135 0 280 |  |
| Отвод 135 0 200 | Отвод 135 0 315 |  |
| Отвод 135 0 225 | Отвод 135 0 400 |  |

ОАО «Завод полиэтиленовых труб»

| Фасонные соединительные части для водопровода из полиэтилена ПЭ-100 |
| --- |
| Наименование | Наименование | Наименование |
| SDR-11 | SDR-11 | SDR-17 |
| Втулка 32 | Крестовина 50 | Втулка 630 |
| Втулка 40 | Крестовина 110 | Тройник равнопрох. 50 |
| Втулка 50 | Нерав. тройник 63х32 | Тройник равнопрох. 63 |
| Втулка 63 | Нерав. тройник 110х32 | Тройник равнопрох. 75 |
| Втулка 75 | Нерав. тройник 110х50 | Тройник равнопрох. 90 |
| Втулка 90 | Нерав. тройник 110х63 | Тройник равнопрох. 110 |
| Втулка 110 | Нерав. тройник 160х50 | Тройник равнопрох. 140 |
| Втулка 125 | Нерав. тройник 160х110 | Тройник равнопрох. 160 |
| Втулка 140 | Нерав. тройник 225х63 | Тройник равнопрох. 180 |
| Втулка 160 | Нерав. тройник 225х110 | Тройник равнопрох. 200 |
| Втулка 180 | Нерав. тройник 315х110 | Тройник равнопрох. 225 |
| Втулка 200 | Нерав. тройник 315х160 | Тройник равнопрох. 250 |
| Втулка 225 |  | Тройник равнопрох. 280 |
| Втулка 250 | SDR-13.6 | Тройник равнопрох. 315 |
| Втулка 280 | Втулка 250 | Тройник равнопрох. 400 |
| Втулка 315 | Втулка 315 | Отвод 90 0 50 |
| Втулка 400 | Втулка 400 | Отвод 90 0 63 |
| Втулка 450 | Втулка 630 | Отвод 90 0 75 |
| Тройник равнопрох. 50 | Тройник равнопрох. 50 | Отвод 90 0 90 |
| Тройник равнопрох. 63 | Тройник равнопрох. 63 | Отвод 90 0 110 |
| Тройник равнопрох. 75 | Тройник равнопрох. 75 | Отвод 90 0 140 |
| Тройник равнопрох. 90 | Тройник равнопрох. 90 | Отвод 90 0 160 |
| Тройник равнопрох. 110 | Тройник равнопрох. 110 | Отвод 90 0 180 |
| Тройник равнопрох. 140 | Тройник равнопрох. 140 | Отвод 90 0 200 |
| Тройник равнопрох. 160 | Тройник равнопрох. 160 | Отвод 90 0 225 |
| Тройник равнопрох. 180 | Тройник равнопрох. 180 | Отвод 90 0 250 |
| Тройник равнопрох. 200 | Тройник равнопрох. 200 | Отвод 90 0 280 |
| Тройник равнопрох. 225 | Тройник равнопрох. 225 | Отвод 90 0 315 |
| Тройник равнопрох. 250 | Тройник равнопрох. 250 | Отвод 90 0 400 |
| Тройник равнопрох. 280 | Тройник равнопрох. 280 | Отвод 135 0 50 |
| Тройник равнопрох. 315 | Тройник равнопрох. 315 | Отвод 135 0 63 |
| Тройник равнопрох. 400 | Тройник равнопрох. 400 | Отвод 135 0 75 |
| Отвод 90 0 50 | Отвод 90 0 50 | Отвод 135 0 90 |
| Отвод 90 0 63 | Отвод 90 0 63 | Отвод 135 0 110 |
| Отвод 90 0 75 | Отвод 90 0 75 | Отвод 135 0 140 |
| Отвод 90 0 90 | Отвод 90 0 90 | Отвод 135 0 160 |
| Отвод 90 0 110 | Отвод 90 0 110 | Отвод 135 0 180 |
| Отвод 90 0 140 | Отвод 90 0 140 | Отвод 135 0 200 |
| Отвод 90 0 160 | Отвод 90 0 160 | Отвод 135 0 225 |
| Отвод 90 0 180 | Отвод 90 0 180 | Отвод 135 0 250 |
| Отвод 90 0 200 | Отвод 90 0 200 | Отвод 135 0 280 |
| Отвод 90 0 225 | Отвод 90 0 225 | Отвод 135 0 315 |
| Отвод 90 0 250 | Отвод 90 0 250 | Отвод 135 0 400 |
| Отвод 90 0 280 | Отвод 90 0 280 |  |
| Отвод 90 0 315 | Отвод 90 0 315 |  |
| Отвод 90 0 400 | Отвод 90 0 400 |  |
| Отвод 135 0 50 | Отвод 135 0 50 |  |
| Отвод 135 0 63 | Отвод 135 0 63 |  |
| Отвод 135 0 75 | Отвод 135 0 75 |  |
| Отвод 135 0 90 | Отвод 135 0 90 |  |
| Отвод 135 0 110 | Отвод 135 0 110 |  |
| Отвод 135 0 140 | Отвод 135 0 140 |  |
| Отвод 135 0 160 | Отвод 135 0 160 |  |
| Отвод 135 0 180 | Отвод 135 0 180 |  |
| Отвод 135 0 200 | Отвод 135 0 200 |  |
| Отвод 135 0 225 | Отвод 135 0 225 |  |
| Отвод 135 0 250 | Отвод 135 0 250 |  |
| Отвод 135 0 280 | Отвод 135 0 280 |  |
| Отвод 135 0 315 | Отвод 135 0 315 |  |
| Отвод 135 0 400 | Отвод 135 0 400 |  |

ОАО "Завод полиэтиленовых труб"

г. Буденновск

Фасонные соединительные части для канализации.

Наименование Равн. тр-к D 50 ∟ 90° лит. Равн. тр-к D 50 ∟ 45° лит. Равн. тр-к D 110 ∟ 90° Неравн. тр-к D 110х50 ∟ 90° Неравн. тр-к D 110х50 ∟ 45° Отвод D 50 ∟ 90° Отвод D 110 ∟ 90° Отвод D 50 ∟ 135° Отвод D 110 ∟ 135° Полуотвод D 110 ∟ 90° Муфта D 50 мм. Муфта D 110 мм. Труба канализ. D 50 дл. 200 см с растр. Труба канализ. D 50 дл. 100 см с растр. Труба канализ. D 50 дл. 55 см с растр. Труба канализ. D 50 дл. 30 см с растр. Труба канализ. D 110 дл. 200 см с растр. Труба канализ. D 110 дл. 170 см с растр. Труба канализ. D 110 дл. 110 см с растр. Труба канализ.D 110 дл.50 см с растр Крестовина D 50 мм Крестовина D 110 мм Крестовина двухплоск. (лев. прав.) 110х110х50 Ревизия D 110 мм Переходник литьевой D 110х50 Кольцо раструбное D 110 Кольцо резиновое, уплотнит. D 110 Кольцо раструбное D 50 Кольцо резиновое, уплотнит. D 50 Бочка питьевая полиэтиленовая емк. 50 л. Бочка техническая полиэтиленовая емк. 50 л. Заглушка

ПРИМЕЧАНИЕ: фасонные соединительные части комплектуются

раструбными и уплотнительными (резиновыми) кольцами

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ! ВЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ ЗАКАЗА СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!